嘉兴学院继续教育学院

土木工程专业（专升本）函授班2022学年第1学期

《土木工程材料》期末试题

年级：2022级     考试形式：综合题      姓名：        得分：

- 请直接在试题“答”字后面编辑作答！（共三个题目）务必排版整齐，否则影响卷面分！

★请勿网络复制粘贴，否则会影响分数！

题目一 （30分）

对某工地使用的Q235-A·F钢筋质量进行冷加工强化，已知钢筋直径为25mm，拉伸实验的屈服点荷载为181KN，最大荷载为276KN，标距L0为125mm，拉断后钢筋长L1为161mm。求该钢筋样品的屈服强度、抗拉强度和伸长率。

【问题1】说明Q235-A·F表示什么？

【问题2】什么是钢材的冷加工强化？

【问题3】求该钢筋样品的屈服强度、抗拉强度和伸长率。

答：

题目二（30分）

已知甲、乙两种砂的累计筛余百分率如表：

| 筛孔尺寸/mm |  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | <0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计筛余百分比 | 甲 | 0 | 0 | 4 | 50 | 70 | 100 |  |
|  | 乙 | 0 | 40 | 70 | 90 | 95 | 100 |  |

【问题1】请分别计算甲、乙两种砂的细度模数，并判断其粗细程度。

【问题2】若将甲砂20%与乙砂80%搭配后，计算细度模数并判断粗细程度。

【问题3】骨料级配良好的标准是什么？

答：

题目三（40分）

本地某住宅工程混凝土设计强度等级为C25，混凝土标准差为5MPa, 施工采用机械拌合和振捣，设计砂率为35％，单位用水量为195kg, 坍落度为50～60mm。所用原材料如下：水泥：普通水泥32.5MPa （水泥的实际强度为36 .0MPa），砂：中砂，级配2区合格；石子：碎石5～40mm，水：自来水；假定混凝土的表观密度为2400kg/m3。

【问题1】采用质量法计算该混凝土的计算配合比。

【问题2】 现场浇灌混凝土时，禁止施工人员随意向混凝土拌合物中加水，试从理论上分析加水对混凝土质量有何危害？

【问题3】混凝土有哪几种常见的耐久性问题？提高混凝土耐久性的主要措施是哪些？

答：