嘉兴学院继续教育学院

工程管理专业（专升本）函授班2022学年第2学期

《土木工程材料》试题

年级：2022级     考试形式：综合题   姓名：

- 请直接在试题“答”字后面编辑作答！（共三个题目）务必排版整齐，否则影响卷面分！

★请勿网络复制粘贴，否则会影响分数！

题目一 （30分）

对某工地使用的Q235-A·F钢筋质量进行冷加工强化，已知钢筋直径为25mm，拉伸实验的屈服点荷载为181KN，最大荷载为276KN，标距L0为125mm，拉断后钢筋长L1为161mm。求该钢筋样品的屈服强度、抗拉强度和伸长率。

【问题1】说明Q235-A·F表示什么？

【问题2】什么是钢材的冷加工强化？

【问题3】求该钢筋样品的屈服强度、抗拉强度和伸长率。

答：【问题1】Q235-A·F表示碳素结构钢的屈服点σs≥235MPa；质量等级为A；脱氧程度为沸腾钢。

【问题2】钢材的冷加工强化：将钢材于常温下进行冷拉、冷拔或冷轧，使之产生一定的塑性变形，强度明显提高，塑性和韧性有所降低，这个过程称为钢材的冷加工强化。

【问题3】屈服强度s＝181000/(×(25/2)2)＝368.92Mpa＝370MPa

抗拉强度b＝276000/(×(25/2)2)＝562.55Mpa＝565MPa

伸长率5＝（161－125）/125＝28.8%=29%

题目二（30分）

已知甲、乙两种砂的累计筛余百分率如表：

| 筛孔尺寸/mm |  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | <0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计筛余百分比 | 甲 | 0 | 0 | 4 | 50 | 70 | 100 |  |
|  | 乙 | 0 | 40 | 70 | 90 | 95 | 100 |  |

【问题1】请分别计算甲、乙两种砂的细度模数，并判断其粗细程度。

【问题2】若将甲砂20%与乙砂80%搭配后，计算细度模数并判断粗细程度。

【问题3】骨料级配良好的标准是什么？

答：【问题1】由题意知：甲种砂的累计筛余A1=0  A2= 0  A3=4   A4=50  A5=70  A6=100

则：

乙种砂的累计筛余A1=0  A2= 40  A3=70   A4=90  A5=95  A6=100

则：

【问题2】甲砂属于细砂，乙砂超出粗砂范围。

两者搭配后A1=0  A2= 32  A3=57   A4=82  A5=90  A6=100

属于粗砂。

【问题3】答：骨料级配是指骨料中不同粒径颗粒的组配情况。骨料级配良好的标准是骨料的空隙率和总表面积均较小。使用良好级配的骨料，不仅所需水泥浆量较少，经济性好，而且还可提高混凝土的和易性、密实度和强度。

题目三（40分）

本地某住宅工程混凝土设计强度等级为C25，混凝土标准差为5MPa, 施工采用机械拌合和振捣，设计砂率为35％，单位用水量为195kg, 坍落度为50～60mm。所用原材料如下：水泥：普通水泥32.5MPa （水泥的实际强度为36 .0MPa），砂：中砂，级配2区合格；石子：碎石5～40mm，水：自来水；假定混凝土的表观密度为2400kg/m3。

【问题1】采用质量法计算该混凝土的计算配合比。

【问题2】 现场浇灌混凝土时，禁止施工人员随意向混凝土拌合物中加水，试从理论上分析加水对混凝土质量有何危害？

【问题3】混凝土有哪几种常见的耐久性问题？提高混凝土耐久性的主要措施是哪些？

答：【问题1】（1）混凝土配制强度fcu,o＝25＋1.645*5=33.225Mpa

（2）根据公式：fcu,o=A×fce(C/W－B)，可得 C／Ｗ＝2.08,

已知W0=195 kg/ m3,  则 C0=2.08×195=405.6kg/ m3

（3）质量法求解计算配合比：

C0+W0+S0+G0=2400 kg/ m3                      (1)

S0/(S0+G0)=35%                       (2)

解上述方程可得：

S0=629.82 kg/ m3 ,   G0=1169.58 kg/ m3

计算配合比为：C0：S0：G0：W0＝1：1.55：2.88：0.48

【问题2】 （1）对和易性的影响；使砼变稀， 影响砼的粘聚性和保水性。

（2）对强度的影响：使水灰比增大，根据fcu.o=Afce(C/W -B)，砼强度将会降低。

（3）对耐久性的影响：水灰比增大，孔隙率增大，使抗渗性、抗冻性降低，从而降低砼的耐久性。

【问题3】混凝土耐久性包括抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、碳化、碱-骨料反应。

提高耐久性的主要措施有：选用适当品种的水泥；严格控制水灰比并保证有足够的水泥用量；选用品质良好、级配合格的骨料；掺用减水剂、引气剂等外加剂，以改善混凝土结构；保证混凝土施工质量。